喷煤管技术要求

名称：高压胶管总成

物料介质：煤粉

材质：三元乙丙（高耐磨性）

法兰规格：法兰中心孔距260mm，螺栓孔数8，螺栓孔径23mm，

两侧法兰均可旋转，法兰内径185mm

胶管厚度：不低于25mm

胶管耐压：1.0MPa

长度：5.8米