气动棒条阀说明

1.物料通过尺寸1160x560mm，上下配双法兰，环形毡垫；

2.适用于水泥熟料与V选粗粉混合物

3.通过量1000T/h；

4.与物料接处部分须附6+6耐磨复合板，寿命1年以上，便于更换；

5.棒条材质16Mn，耐温不低于150℃；

6.双向双气缸，压力满足工况要求；

7.棒条行程部分做密封，上下可拆卸配密封盖，气密性好，防止烟尘外溢；

8.按行业标准加工。