纳米隔热毡技术参数：

型号：1000*500*5，1100型，塑料真空膜包装

外观：如下图所示
[image: image1.png]



技术参数：

（1）1100 型纳米隔热毡是应用最新高科技技术制 造出来的新材料，特殊的无机耐火粉末，形成了微 小的超级气孔，其导热系数比静止空气还要小。在 高温下，隔热性能比传统纤维类的保温材料要好 3～4 倍，是迄今为止保温性能最好的隔热材料。 1100 型隔热毡采用了耐高温的隔热原料，产品 的耐高温性能更好，产品柔软可以弯曲，适合于曲 面和管道等部位应用。

适用于磨机，用于阻断磨机及滑履传导热，降低滑履温度。

密度不小于430Kg/m³，线收缩率1000°C*6h不大于2.4%，750°C*1h煅烧后压缩20%不小于635KPA，导热系数热面800°C不大于0.022。
4、投标方必须出具国家级第三方检测报告。
