活性炭滤料^φ2-4技术要求：

A.粒径：∮4mm；B.假比重：0.55g/ml；  C.活性炭吸附率：≥50%；D.碘值：≥800mg/g；E.比表面积：≥1050m2/g；F.机械强度：≥90%；G.水容：≥66%；H.水分：≤3%；活性炭吸附塔，用于危废处置吸附废气。