活性炭吸附床设备参数

活性炭参数：
	技
术
指
标
	性能指标
	参照值

	
	规格
	（mm）
	4.0

	
	碘值
	（mg/g）
	≥800

	
	四氯化碳吸附率
	（%）
	≥45

	
	机械强度
	（%）
	≥90

	
	水容
	（%）
	≥70

	
	水份
	（%）
	≤5

	
	苯吸附值
	（mg/g）
	≥400

	
	吸附量
	（mg/g）
	≥800

	
	灰份
	（%）
	≤10%

	物理性能
	比表面积
	（㎡/g）
	700-1300

	
	真比重
	（g/cm³）
	2-2.5

	
	堆比重
	（g/cm³）
	0.40-0.58


[image: image1.jpg]B

%

~

X

=

)

b

=

=

=

At

N

A4

\s

A

A4

\s

g

EARHER



设备原理图：

