皮带机无动力收尘导料槽加工技术要求

原料石灰石堆料105.11皮带机（B1400）和取料120.10皮带机(B1000)因石灰石中含土量较多，扬尘较大。为保护环境，减少扬尘，决定对两条皮带机增加无动力收尘导料槽。

- 材质要求：

- 钢板材质Q235

- 防尘帘材质RD386 （生厂厂家：德广盛（天津）机械设备有限公司）

- 裙挡材质   RL65  （生厂厂家：德广盛（天津）机械设备有限公司）

- 材料厚度要求：

- 导料槽面板：  钢板厚度4mm，不少于3.75mm。

- 导料槽侧板、压板：  钢板厚度6mm，不少于5.75mm。

- 裙挡密封侧板：钢板厚度12mm，不少于11.75mm。

- 支腿采用60mm方钢制作，板厚不少于2.5mm。

- 挡尘帘厚度不少于5mm，裙挡厚度不少于16mm。

- 质量要求：

- ①、所有钢板表面要平整，不平度误差不大于2mm。

- ②、 所有配件焊接不得有夹渣、气孔、鼓泡等影响强度的缺陷。焊缝必须角磨机打磨平整。

- ③、配件加工符合原设计图纸要求，对角误差不大于3mm.

- ④、两件导料槽连接法兰表面平整，装配后不得出现漏灰现象。

- ⑤、根据公司要求涂刷统一颜色防锈漆至少两遍。不得出现积液、漆液薄厚不均现象。

- 4、报价要求：

- ①、工期不大于15天。

- ②、总价税率13%。总价含运输及连接螺栓等辅材费用。

- ③、报价按下表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 导料槽内宽mm | - 单价(元） | - 不含税单价（元） | - 总价（元） | - 不含税总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1400皮带机导料槽 | - 36 | - m | - 1150 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 1000皮带机导料槽 | - 10 | - m | - 750 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 防尘帘（材质RD386） | - 92 | - 个 |  |  |  |  |  | - 间隔500mm一条。生产厂：德广盛（天津）机械设备有限公司 |
| - 4 | - 裙挡（材质RL65） | - 92 | - 米 |  |  |  |  |  | - 导料槽两侧安装。生产厂：德广盛（天津）机械设备有限公司 |
|  | - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 大写： 人民币 元 税率：13% |  |  |  |  |  |  |  |  |