## 吊索具管理制度

- 1目的

为规范公司吊索器具的管理，避免造成事故的发生，确保安全生产，制订本制度。

- 2适用范围

本制度适用于天津金隅振兴环保科技有限公司各类用于起吊重物的吊索具。

包括：钢丝绳索、普通麻绳与白棕绳索、尼龙绳索、链条、夹持吊具、单肢吊索以及多肢吊索的管理。

- 3引用文件

《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》

- 4吊索具的采购与自制

4.1购置吊具与索具时，需求部门报物资供应部采购，必须购买已取得安全认可厂家的合格产品。

4.2自制吊具与索具制造部门应对外购件、零部件、吊具的金属结构等质量全面负责。其它技术指标应不低于有关国家标准和专业标准的规定。

- 5吊索具管理职责及使用

5.1各使用部门负责吊索具的管理，应建立吊索具管理办法或规定。定期维护保养，存放点有选用规格与对应载荷的标签(标牌)，主要使用人员应熟悉并正确选用，报废或不合格的吊索具不许在现场堆放或使用。

5.2使用者应熟知各类吊索具及其端部配件的本身性能、使用注意事项、报废标准。

5.3所选用的吊索具应与被吊工件的外形特点及具体要求相适应，在不具备使用条件的情况下不能使用。

5.4作业前，应对吊索具及其配件进行检查，确认完好，方可使用。

5.5吊挂前，应正确选择索点；提升前，应确认捆绑是否牢固。

5.6吊具及配件不能超过其额定起重量，吊索不得超过其相应吊挂状态下的最大工作载荷。

5.7作业中应防止损坏吊索具及配件，必要时在棱角处应加护角防护。

5.8使用完毕的吊索具必须及时放回存放点，不得随意放置或直接置于起重设备的吊钩上。

5.9使用部门定期检查吊索具的完好性，对于不符合使用要求，存在安全隐患的及时报复。

6吊索具的选用要点

6.1钢丝绳可编接或卡接。选用钢丝绳时，编接的长度应>15倍的绳径且≥300mm，连接强度≥抗拉强度的75％，卡接绳卡间距应≥6倍的绳径，压板应在主绳侧，绳径7～18mm的绳卡为3个，19～27mm的绳卡为4个，28～37mm的绳卡为5个。钢丝绳报废，当外层钢丝磨损达40%，应予以报废，磨损引起钢丝绳相对于公称直径减小达7%，即使未发现断丝，也应立即报废，钢丝绳出现可用肉眼观察到的外部钢丝的腐蚀，当表面出现腐蚀深坑，钢丝相当松弛，应立即报废，存在任何内部腐蚀的迹象，经过对钢丝绳内部检验，确认有严重的内部腐蚀，应立即报废。

6.2普通麻绳与白棕绳。常用于重量较轻的物件捆绑和吊运。使用时不许超载，有断股、割伤、磨损严重应报废。

6.3尼龙绳。有柔软质轻、耐腐蚀且强度高等优点。尼龙绳允许拉力P=20d2(N)。吊运时应远离火源，防止暴晒，棱角物体应垫好。其收缩性大，应防止断裂后回抽伤人。

6.4链条。链条有下列情况之一应报废：裂纹；塑性变形，伸长达原长度的5％；链环直径磨损达原直径的10％。

6.5吊钩。吊钩有裂纹，危险断面磨损达到原来尺寸的10％，开口度比原来尺寸增大15％，扭转变形超过10度，危险断面或吊钩部产生塑性变形都必须报废。吊钩上的裂纹或磨损不能进行焊接处理。