30皮带头部滚筒裹胶技术要求

- 皮带机型号：B1000×100500mm   头轮尺寸：宽1150mm直径850mm

- 要求如下：

- 1、工艺步骤：剔除滚筒原胶板→滚筒表面进行打磨→清洗剂清洗滚筒及胶板→滚筒涂刷底漆（金属处理剂）→胶板、滚筒涂刷胶水和固化剂（1:1）两遍→粘贴胶板→专用胶条处理接缝→修理胶板表面及边部。

- 2、工艺要求：滚筒表面打磨光洁并清洗,确保无杂物，底漆涂刷均匀，胶板粘接平整牢固，无虚粘、起泡现象，胶板接缝填充饱满平整，边部整齐，确保工程竣工后合格率达到 100%.

- 3、乙方必须保证施工所涉及的胶板、胶水、固化剂、底漆（金属处理剂）、接缝填充胶条等物料的品牌为纯正蒂普拓普，并出具证明材料。报价要求：

- 4、报价含施工所需主材及辅材；税率注明；质保12个月。付款检修完成验收合格 付90%，质保期到无质量问题一次性无息付清。

物料编码：

270202020973    传动滚筒^φ850×1150^胶面