台泥（辽宁）水泥公司煤磨衬板请购规范


一、请购单号：1210023629
二、请购物料名称及数量：

	料号
	规格
	数量
	单位
	图号
	备注

	200204004170
	磨尾衬板螺栓M30*2*350 J4583-44J
	40
	PC
	J4583-44J
	

	200305000519
	衬板螺栓M33*2*130 J4583-102J
	400
	SET
	J4583-102J
	

	200308000068
	波纹衬板       J4583-66J
	160
	PC
	J4583-66J
	

	200308010011
	标准双阶梯衬板 J4583-68J
	30
	PC
	J4583-68J
	

	200308010012
	螺栓  J4583-54J   M30*2*270
	40
	SET
	J4583-54J
	

	200308010014
	磨头衬板 J4583-41J
	18
	PC
	J4583-41J
	

	200308010016
	标准阶梯衬板 J4583-67
	30
	PC
	J4583-67
	

	200308010023
	密封垫 J4583-83J
	400
	PC
	J4583-83J
	

	200308010024
	压圈 J4583-45J
	400
	PC
	J4583-45J
	

	200308010026
	凸缘波纹衬板 J4583-65J
	38
	PC
	J4583-65J
	

	200308010029
	磨头衬板（一） J4583-40J
	18
	PC
	J4583-40J
	

	200308010031
	密封圈 J4583-46J
	80
	PC
	J4583-46J
	


三、交货方式：衬板及配套螺栓规格需标记清楚，配套螺栓要求标注何种衬板用螺栓且用木箱分类单独包装好运送至买方厂内指定地点。
四、技术要求：

1、衬板硬度值HRC≥46。

2、铸件外观检查，不得有任何影响机械强度的缺陷。

3、衬板配套螺栓含、螺母、垫圈、密封垫圈、压圈。

五、以买方现有之设备及操作条件，质保（保固）规定如下:

1.卖方负责所售供之衬板自使用日起质保期为30个月，质保期内衬板局部厚度磨耗量不得超过原厚度的2/3，且无龟裂破损。 

2.质保期间内发生衬板局部厚度磨耗量超过原厚度的2/3或有龟裂破损，卖方须按下列方式赔偿买方：

A.运转时数未达15个月，卖方应在接到买方通知后一个月内重制新品赔偿。
B.运转时数超过15个月但未达30个月或赔偿后二次合计运转时数仍未达30个月，卖方按下列公式赔偿买方。

        赔偿金额=合约金额×

六、其他规定与要求：

1、衬板未达质保（保固）规定的不堪用品归买方（本厂）所有。

2、质保金为合同金额的10﹪，待衬板使用时数超过质保（保固）期且无发生未达质量要求情形后，由买方无息一次性返还卖方；当发生本请购规范第六条约定的卖方须负赔偿责任时，买方有权直接自质保金中扣款，不足时，卖方须另赔偿买方。

3、投标厂家报价时须于本请购规范上用印掷回，以确认同意买方的各项要求；如对请购规范要求有不同意见，须于规范中说明。
30个月 - 实际使用时数





30个月








                                                                      厂内2021-09-13日核准版

