大同冀东水泥有限责任公司

煤磨大布袋收尘器（LPMM-2×9D）内壁防腐作业施工

询价文件

- 作业地点

大同冀东水泥有限责任公司煤磨大布袋收尘器

- 作业内容

包括收尘器净风室四周侧壁、风室盖板、花板、立柱、提升盖板和收尘器中心风道的除锈防腐作业，施工面积约500平米。明细如下：

| 序号 | 施工部位名称 | 单位 | 暂估工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净风室四周侧壁 | ㎡ | 90 |
| 2 | 风室盖板 | ㎡ | 70 |
| 3 | 花板 | ㎡ | 90 |
| 4 | 立柱 | ㎡ | 20 |
| 5 | 提升盖板 | ㎡ | 30 |
| 6 | 中心风道 | ㎡ | 200 |
| 合计 |  | ㎡ | 500 |

- 作业要求

1、为确保涂层具有良好持久的附着力，所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

2、在金属基材上涂装烟气防腐涂料前，应做除油、除锈处理，收尘器内部除油除锈大面积处理至 St3.0 级，如受空间影响无法进行精细打磨处理，需保证金属表面无浮锈。

3、防腐涂料使用空气喷涂或无气喷涂，或采用十字交叉法进行刷涂、辊涂。 涂料施工温度在 10-60℃之间，空气相对湿度不大于 60%；

4、喷涂第一道烟气防腐涂料涂刷厚度要薄，以便和基体物体很好的附着，喷涂厚度在 80μm，刷涂厚度在 100μm；从第二道开始喷涂厚度为 120 μm/道，刷涂厚度为 120μm/道。十字交叉喷涂或刷涂，保证 30%涂刷面的交接施工，以获得较为均匀的膜厚。

5、多道施工时，须等前一道表面干后方可进行第二层的施工，直到达到标准膜厚。

6、防腐层材料耐温不小于 150℃，短时间耐温不小于 200℃。 质保期须在3年以上。

7、施工时要做好花板防护，防止尘土、锈迹掉入收尘器箱体内。

8、针对施工环境中设备内壁有煤粉附着，施工方须制定详细的安全施工方案和应急处置方案。

9、施工现场严禁明火，使用防爆型电气工具及低压照明设备，使用铜制或铝制工器具。

10、作业过程中须满足大同公司安全、环保相关要求。

四、其它要求

施工作业人员须持有相应作业资质，按照疫情管控措施提供相关证明。

- 施工工期

施工完成时间为2022年1月31日前

- 进厂安全资料

进厂施工队伍需按照下表要求在入厂前提供安全相关资料

| 序号 | 资质材料 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 项目工程资质证书复印件 |
| 3 | 高危行业安全生产许可证复印件 |
| 4 | 项目负责人法人授权书（法人和被授权人身份证复印件） |
| 5 | 项目安全管理机构及人员安全资格证书 |
| 6 | 项目专职安全员任命书、安全资格证书 |
| 7 | 安全生产责任制、管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案 |
| 8 | 施工业绩 |
| 9 | 安全施工（作业）方案 |
| 10 | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 |
| 11 | 拟进场作业人员清单及身份证件 |
| 12 | 安全施工保证金 |
| 13 | 工器具、安全防护设施、安全用具清单 |
| 14 | 为本项目员工缴纳的工伤保险或人身伤害意外险缴费收据 |
| 15 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺（国家企业信用信息公示系统查询结果） |
| 16 | 涉及职业健康危害员工职业健康体检证明 |
| 17 | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 |
| 18 | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 |
| 19 | 安全告知记录 |
| 20 | 项目安全管理协议 |