A.粒径：∮4mm；

B.假比重：0.55g/ml；

C.活性炭吸附率：≥50%；

D.碘值：≥800mg/g；

E.比表面积：≥1050m2/g；

F.机械强度：≥90%；

G.水容：≥66%；

H.水分：≤3%；

活性炭吸附塔，用于危废处置吸附废气。