技术要求

表1 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 粘度，mPa.s | 5.2-5.5（环境温度25度） |
| 电导率，μS/cm | 1000-1100 |
| 粒度，μm | ≤5 |
| 比重， | 0.7～1.1 |
| 含水量，% | ＜0.5 |

2.2 有害可溶性元素的最大限量

产品有害可溶性元素的最大限量应符合表2的规定。

表2 有害可溶性元素的最大限量

| 元素名称 | 锑 Sb | 砷 As | 钡 Ba | 镉 Cd | 铬 Cr | 铅 Pb | 汞 Hg | 硒 Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限量（mg/kg） | 60 | 25 | 1 000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

认证证明

4.1墨水生产制造需要提供：ISO9001、ISO14001、ISO45001等生产资格认证，独立生产墨水的能力。

4.2墨水需要提供：RoHS和VOC排放证明。

4.3 RoHS检测证明需符合：欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限制要求。

4.4 VOC检测证明需符合：GB 38507-2020-挥发性有机化合物（VOCs）含量，含量为75.6%，限值95%远低于限值。

注：墨水、溶剂、清洗剂适用于小字符喷码机耗材。