钙粉剂脱硫剂技术要求

钙粉剂脱硫剂添加位置均化库底入窑斜槽。

1.要求生料磨停时，保证在10分钟以内，窑尾烟筒排放硫含量小于10mg/nm3，吨熟料耗脱硫剂量小于14kg/t；

2. 罐车运输；

3.（1）Ca(OH)2<90%，催化剂>10%；

（2）烧失量<38%；

（3）脱硫效率>90%；

（4）容重：1000~1300公斤/立方米

4. 入厂携带产品报告。

技术联系人：张旭 电话：17710724204