形状为柱状，碘吸附≥1000，PH值7-11，强度≥98，灰分≤10，干燥减重≤1